| 兴华悦府项目3#楼主体结构分户验收影像资料 |  |
| --- | --- |
| 兴华悦府3#楼三单元1202户 |  |
| 兴华悦府3#楼三单元1202户 部位：插座预留盒 要求：距完成面300mm 结论：合格 | 兴华悦府3#楼三单元1202户 部位：马桶预留洞口 要求：墙边距中心350mm 结论：合格 |
| 兴华悦府3#楼三单元1202户 部位：入户门宽度 要求：1100mm 结论：合格 | 兴华悦府3#楼三单元1202户 部位：入户门高度 要求：距完成面2100mm 结论：合格 |

| 兴华悦府项目3#楼主体结构分户验收影像资料 |  |
| --- | --- |
| 兴华悦府3#楼三单元1202户 |  |
| 兴华悦府3#楼三单元1202户 部位：砌体墙拉结筋标识 要求：间距500mm、标识清楚 结论：合格 | 兴华悦府3#楼三单元1202户 部位：开间尺寸 要求：3700mm 结论：合格 |
| 兴华悦府3#楼三单元1202户 部位：砌体墙200mm控制线 要求：200mm 结论：合格 | 兴华悦府3#楼三单元1202户 部位：一次砼墙200mm控制线 要求：200mm 结论：合格 |

| 兴华悦府项目3#楼主体结构分户验收影像资料 |  |
| --- | --- |
| 兴华悦府3#楼三单元1202户 |  |
| 兴华悦府3#楼三单元1202户 部位：一次砼墙构件尺寸 要求：200mm 结论：合格 | 兴华悦府3#楼三单元1202户 部位：砌体墙面垂直度 要求：3mm 结论：合格 |
| 兴华悦府3#楼三单元1202户 部位：砌体墙面 要求：灰缝饱满、墙面平整 结论：合格 | 兴华悦府3#楼三单元1202户 部位：砌体墙面平整度 要求：3mm 结论：合格 |

| 兴华悦府项目3#楼主体结构分户验收影像资料 |  |
| --- | --- |
| 兴华悦府3#楼三单元1202户 |  |
| 兴华悦府3#楼三单元1202户 部位：顶棚 要求：表面平整、振捣密实、无蜂窝麻面 结论：合格 | 兴华悦府3#楼三单元1202户 部位：一次砼墙面 要求：表面平整、振捣密实、无蜂窝麻面 结论：合格 |